passivité spontanée en présence de l’oxygène, formant une couche externe de 3 à 7 nanomètres de TiO2 principalement [27]. Et part cette couche externe protectrice la résistance à la corrosion est excellente [28] car le TiO2 est très stable et recouvre l’ensemble de la surface de l’objet en titane. Le titane de Gr 4 possède une résistance mécanique bonne (voir le Tableau 2) et est utilisable pour constituer des implants dentaires.
Tableau 1: Propriétés mécaniques de matériaux sélectionnés
A côté, le titane de Gr 5 possède une résistance mécanique encore plus importante par la présence de l’aluminium dans sa composition qui améliore sa dureté et du vanadium qui améliore sa ductilité augmentant sa résistance à la fracture, l’un stabiliseur de phase alpha l’autre de phase bêta dans l’alliage biphasique alpha-bêta du TiA6V [27]. Cependant, le Vanadium et l’Aluminium ont une action néfaste dans l’organisme à un certa
Matériaux	Module d’élasticité (GPa)	Résistance à la fracture (MPa)	Résistance à la flexion (MPa)	Élongation (%)	Densité (g/cc)
Cp grade I Ti	102	240	170	24	4.5
Cp grade II Ti	102	345	275	20	4.5
Cp grade III Ti	102	450	380	18	4.5
Cp grade IV Ti	104	550	483	15	4.5
Ti-6Al-4V ELI	113	860	795	10	4.4
Ti-6Al-4V	113	930	860	10	4.4
Co-Cr-Mo	240	700	450	8	8.5
316 L acier	200	965	690	20	7.9
Os cortical	18	140	n/a	1	0.7
Dentine	18.3	52	n/a	0	2.2
Email	84	10	n/a	0	4.5